Sint 505.01 CZ 5W-30 syntetický univerzální motorový olej vyvinutý podle nejnovějších technologií na bázi speciálně vybraných syntetických základových olejů, do kterých jsou přidána speciální aditiva pro získání odpovídajících vlastností. Tento syntetický univerzální motorový olej "mid SAPS" je doporučen pro použití v benzinových a naftových motorech s přeplňováním nebo bez něj, v osobních a dodávkových automobilech. Díky nízkému obsahu SAPS lze tento výrobek použít ve vozidlech s motory vybavenými moderními tří cestnými katalyzátory a filtry pevných částic.

CHARAKTERISTIKA (TYPICKÉ HODNOTY)

| Stupeň SAE | 5W-30 |
| --- | --- |
| Hustota při 15 °C | kg/m³ | 853 |
| Viskozita při 100 °C | mm²/s | 12,1 |
| Viskozita při 40 °C | mm²/s | 73 |
| Viskozita při -30 °C | mPa·s | 6300 |
| Viskozitní index | - | 163 |
| Bod vzplanutí | °C | 242 |
| Bod tuhnutí | °C | -36 |
| Celkové číslo alkality (TBN) | mgKOH/g | 8,0 |
| Síranový popel | % | 0,79 |

## VLASTNOSTI

Sint 505.01 CZ 5W-30 nabízí následující vlastnosti:

- rychlý studený start

- bezpečný mazací film při vysokých teplotách

- velmi dobré detergentní a dispergační vlastnosti

- velmi silná ochrana proti opotřebení, korozi a pěnění

## SPECIFIKACE

- ACEA C2, C3

- API SN

- MB 229.51/229.52

- VW 505.01

- BMW Longlife-04

- GM Dexos 2

- Opel OV 040 1547 - D30